## Slide 1
SOI
Substrate
BOX
40 µm
2 µm
550 µm
POLY
NITRIDE
METAL
0.5 µm
1 µm
1 µm
Layer Stack-up

## Slide 2
SOI1
POLY1
NITRIDE
METAL1
SOI2
POLY2
NITRIDE
METAL2
SOI1
POLY1
NITRIDE
METAL1
METAL2
POLY2
NITRIDE
SOI2
42.5 µm
85 µm

## Slide 3
SCµM
Zappy
MEMS Accelerometer

## Slide 4
SOI
Substrate
BOX

## Slide 5
SOI
Substrate
BOX
SOI
SOI
/SOI DRIE
DRIE etch

## Slide 6
NITRIDE
SOI
Substrate
SOI
SOI
NITRIDE
BOX
LPCVD of 500nm Nitride

## Slide 7
NITRIDE
SOI
Substrate
BOX
SOI
SOI
NITRIDE
POLY
POLY
POLY
LPCVD of 1µm N+ doped POLY

## Slide 8
SOI
Substrate
BOX
SOI
SOI
NITRIDE
POLY
RIE of 1µm N+ doped POLY
POLY
NITRIDE
NITRIDE

## Slide 9
NITRIDE
SOI
Substrate
BOX
SOI
SOI
NITRIDE
POLY
POLY

## Slide 10
NITRIDE
SOI
Substrate
BOX
SOI
SOI
NITRIDE
POLY
POLY
METAL
METAL

## Slide 11
NITRIDE
SOI
SOI
SOI
NITRIDE
POLY
POLY
METAL
METAL

## Slide 12
NITRIDE
SOI
SOI
SOI
NITRIDE
POLY
POLY
METAL
METAL
SOI
NITRIDE
POLY
METAL
NITRIDE
POLY

## Slide 13
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Slide 14
SOI1
SOI1
POLY1
METAL
METAL
POLY1
METAL
METAL
POLY2
SOI2
METAL
HIGHMETAL1
LOWMETAL1
HIGHMETAL2
LOWMETAL2

## Slide 15
NITRIDE
SOI
Substrate
BOX
SOI
SOI
NITRIDE
POLY
POLY
AU

## Slide 16
NITRIDE
SOI
Substrate
BOX
SOI
SOI
NITRIDE
POLY
POLY

## Slide 17
SOI
Substrate
BOX
NITRIDE
POLY

## Slide 18
SOI
Substrate
BOX
NITRIDE
POLY
POLY
POLY

## Slide 19
SOI
Substrate
BOX
POLY
NITRIDE