## Slide 1
SOI
Substrate
BOX
40 µm
2 µm
550 µm
POLY
NITRIDE
METAL
0.2 µm
0.5 µm
0.65 µm
Layer Stack-up

## Slide 2
SOI1
POLY1
NITRIDE
METAL1
SOI2
POLY2
NITRIDE
METAL2
SOI1
POLY1
NITRIDE
METAL1
METAL2
POLY2
NITRIDE
SOI2
82.7 µm
a = 40.2 µm
b = 40.7 µm
c = 41.35 µm
a
b
c
2.7 µm

## Slide 3
SCµM
Zappy
MEMS Accelerometer

## Slide 4
SOI
Substrate
BOX

## Slide 5
SOI
Substrate
BOX
NITRIDE

## Slide 6
SOI
Substrate
BOX
NITRIDE
POLY

## Slide 7
SOI
Substrate
BOX
NITRIDE
POLY
POLY

## Slide 8
SOI
Substrate
BOX
NITRIDE
POLY
POLY
NITRIDE

## Slide 9
SOI
Substrate
BOX
NITRIDE
POLY
POLY
NITRIDE
METAL
METAL

## Slide 10
SOI
Substrate
BOX
NITRIDE
POLY
POLY
NITRIDE
METAL
METAL
SOI

## Slide 11
SOI
Substrate
NITRIDE
POLY
POLY
NITRIDE
METAL
METAL
SOI
NITRIDE
POLY
METAL
NITRIDE
POLY
BOX
Substrate
BOX
SOI

## Slide 12
SOI
NITRIDE
POLY
POLY
NITRIDE
METAL
METAL
SOI
SOI
NITRIDE
POLY
METAL
NITRIDE
POLY

## Slide 13
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Slide 14
METAL2
SOI1
NITRIDE
POLY1
POLY1
NITRIDE
METAL1
METAL1
SOI1
SOI2
NITRIDE
POLY2
METAL2
BRIDGE
NITRIDE
POLY1
SOI2
SOI2
POLY1
NITRIDE
METAL1
SOI1
NITRIDE
POLY2
METAL2

## Slide 15: PROCESS INCLUDING TRENCH ISOLATION

## Slide 16
SOI
Substrate
BOX
SOI
SOI
/SOI DRIE
DRIE etch

## Slide 17
NITRIDE
SOI
Substrate
SOI
SOI
NITRIDE
BOX
LPCVD of 500nm Nitride

## Slide 18
NITRIDE
SOI
Substrate
BOX
SOI
SOI
NITRIDE
POLY
POLY
POLY
LPCVD of 1µm N+ doped POLY

## Slide 19
SOI
Substrate
BOX
SOI
SOI
NITRIDE
POLY
RIE of 1µm N+ doped POLY
POLY
NITRIDE
NITRIDE

## Slide 20
NITRIDE
SOI
Substrate
BOX
SOI
SOI
NITRIDE
POLY
POLY

## Slide 21
NITRIDE
SOI
Substrate
BOX
SOI
SOI
NITRIDE
POLY
POLY
METAL
METAL

## Slide 22
NITRIDE
SOI
SOI
SOI
NITRIDE
POLY
POLY
METAL
METAL

## Slide 23
NITRIDE
SOI
SOI
SOI
NITRIDE
POLY
POLY
METAL
METAL
SOI
NITRIDE
POLY
METAL
NITRIDE
POLY

## Slide 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Slide 25
SOI1
SOI1
POLY1
METAL
METAL
POLY1
METAL
METAL
POLY2
SOI2
METAL
HIGHMETAL1
LOWMETAL1
HIGHMETAL2
LOWMETAL2

## Slide 26
NITRIDE
SOI
Substrate
BOX
SOI
SOI
NITRIDE
POLY
POLY
AU

## Slide 27
NITRIDE
SOI
Substrate
BOX
SOI
SOI
NITRIDE
POLY
POLY

## Slide 28
SOI
Substrate
BOX
NITRIDE
POLY

## Slide 29
SOI
Substrate
BOX
NITRIDE
POLY
POLY
POLY

## Slide 30
SOI
Substrate
BOX
POLY
NITRIDE

## Slide 31: Capacitors in the Aureo process

## Slide 32: Vertical Metal-Air-Metal Capacitor (VMAM Cap)
Digital
SOI2
METAL1
SOI1
NITRIDE
POLY2
METAL2
650nm
1350nm
2700nm
700nm

## Slide 33: Vertical Poly-Air-Metal Capacitor (VPAM Cap)
Digital
SOI2
SOI1
NITRIDE
POLY2
METAL2
700nm
1350nm
2700nm
650nm
NITRIDE
POLY1

## Slide 34
SOI1
POLY1
NITRIDE
METAL1
SOI2
POLY2
NITRIDE
METAL2
SOI1
POLY1
NITRIDE
METAL1
METAL2
POLY2
NITRIDE
SOI2
82.7 µm
a = 40.2 µm
b = 40.7 µm
c = 41.35 µm
a
b
c